# 附件2

# 3D打印光敏树脂材料参数

# Physical Properties – Liquid Material 液态材料的物理性能

| Appearance外观 | White白色 |
| --- | --- |
| Density 密度 | 1.11-~1.15g/cm3 @ 25 ℃ |
| Viscosity 粘度 | 220~340 cps @ 26 ℃ |
| Dp 固化深度 | 0.135~0.158 mm |
| Ec 临界曝光量 | 7.9~8.8 mJ/cm2 |
| Building layer thickness 建造层厚 | 0.05~0.12mm |

## Mechanical Properties of Post-Cured Material 固化后材料的机械性能

| MEASUREMENT测试项目 | TEST METHOD 测试方法 | VALUE 数值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 90-minute UV post-cure 90分钟紫外固化 |
| Hardness 硬度, Shore D | ASTM D 2240 | 78~88 |
| Flexural modulus 弯曲模量, Mpa | ASTM D 790 | 2,722-2,795 |
| Flexural strength 弯曲强度, Mpa | ASTM D 790 | 69- 75 |
| Tensile modulus 拉伸模量, MPa | ASTM D 638 | 2,598-2,715 |
| Tensile strength 拉伸强度, MPa | ASTM D 638 | 40-57 |
| Elongation at break 断裂延长率 | ASTM D 638 | 7 -11% |
| Poisson`s Ratio泊松比 | ASTM D 638 | 0.4-0.44 |
| Impact strength notched Izod, J/m 缺口冲击强度 | ASTM D 256 | 29 - 34 |
| Heat deflection temperature, ℃ 热变形温度 | ASTM D 648 @66PSI | 47~60 |
| Glass transition,Tg 玻璃化转变温度，℃ | DMA，E”peak | 48~65 |
| Coefficient of thermal expension,热膨胀系数, /℃ | TMA(T<Tg) | 89~101*E-6 |
| Density 密度, g/cm3 |  | 1.12~1.18 |
| Dielectric Constant介电常60 Hz | ASTM D 150-98 | 4.2~5.0 |
| Dielectric Constant介电常1 kHz | ASTM D 150-98 | 3.3~4.2 |
| Dielectric Constant介电常数 1 MHz | ASTM D 150-98 | 3.2~4.0 |
| Dielectric Strength绝缘强度 kV/mm | ASTM D 1549-97a | 12.8~16.1 |